Siebdruck Testreihe

Testreihe zur Bestimmung der optimalen Verfahren für das Drucken im Hackerspace

Projekt-Information

Maintainer

Carina

Members

Peter, Christine, Toby

Begin

2016-04-12

Status

Beratung und Kauf abgeschlossen

Ziele

Bestimmung der Belichtungs- und Trockenparameter

Wasserbasierte vs. Plastisol-Farben – was passt besser zum Space?

So proficient werden dass wir ohne große Enttäuschungen am tdot2016 gegen Spenden Sachen bedrucken können.

weitere Hinweise vom Profi

Folgende Tipps wurden uns vom siebdruck-versand.de Chef mit auf den Weg gegeben:

Heizlüfter zum Trocknen der Emulsion (ca. 2kW bei 30-45min, nicht mehr als 40*C erhitzen!)

Überziehplatte aus PVC, statt reines Holz + Sprühkleber zum Textil fixieren

MDF weniger geeignet, da saugstarr ⇒ eher eine alter Küchenplatte

Heissluftfön zum Motiv antrocknen (nicht zu heiss punktuell, sondern flächig)

5cm geschwärztes Styropor als Belichtungskissen

ca. 4min belichten bei 50cm Abstand, ggf. nach Ausspülen Nachbelichten.

Best Practise Liste

55T Rahmen, 2:1 Beschichtet, ca.60cm Abstand zur Strahler

4:20min → kaum unterschiede bei Testmotiv

5:00min → Topp, auch für 47T Rahmen

5:30min → kaum unterschiede bei Testmotiv

Lessons learned

Beschichtete Rahmen lassen sich auch unbelichtet lagern (1 Woche getestet).

Copyshop im City-Carre druckt nicht 100% deckend. (zumindest bei der kleinen Brünetten Verkäuferin)

(!)Vorher auf Nummer sicher gehen ob Textil wirklich ohne Kunststoff Anteile und damit temperaturfest um Fixierungstemperaturen auszuhalten! (besonders wenn Platisolfarben verwendet werden)

bei (auch nach langem Umrühren noch) Zähflüssige Plastisolfarbe trotzdem Sieb möglichst dünn fluten, sonst wird Farbauftrag sehr dick.

Reinigen nach Plastisolfarben Einsatz auch nach Wartezeit möglich mit Reinigungsmittel möglich

Reinigungsmittel für Plastisolfarben nur an Frischluft durchführen! Stinkt!

ToDo

→ noch Reste erkennbar

→ erfolgreich

Zu Klären: → bisher keine Einwände zurückgekommen

Grobe How-To Siebdruck Anleitung

befindet sich jetzt unter Siebdruck im Tools Ordner: How-To Siebdruck